ICS

Y

TB

中国家具协会团体行业标准

T /CNFA 00

沙发质量安全等级评定

（Quality safety grade assessment-Sofa）

文稿版

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国家具协会   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国家具协会提出。

本标准由中国家具协会质量标准委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次制定。

软体家具 沙发类产品质量分级

1  范围

本标准规定了沙发类产品（沙发、手动折叠沙发、沙发床）质量分级检验项目、试验方法、检验、判定规则及标志、使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于室内使用的沙发类产品。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1732  漆膜耐冲击性测定法

GB/T 3324-2017  木家具通用技术条件

GB/T 3920-2008  纺织品  色牢度试验  耐摩擦色牢度

GB/T 3922-2013  纺织品  色牢度试验  耐汗渍色牢度

GB 4343.1/CISPR 14-1  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求  第1部分：发射

GB 4343.2-2016/ CISPR 14-2:2008  电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求  第2部分:抗扰度 产品类标准

GB/T 4689.20  皮革  涂层粘着牢度测定方法

GB 4706.1-2005  家用和类似用途电器的安全  第1部分:通用要求

GB 4706.10  家用和类似用途电器的安全  按摩器具的特殊要求

GB/T 4802.2  纺织品  织物起毛起球性能的测定  第2部分：改型马丁代尔法

GB/T 4893.4-2013  家具表面漆膜理化性能试验  第4部分：附着力交叉切割测定法

GB/T 4893.7-2013  家具表面漆膜理化性能试验  第7部分：耐冷热温差测定法

GB/T 4893.8-2013  家具表面漆膜理化性能试验  第8部分：耐磨性测定法

GB/T 4893.9-2013  家具表面漆膜理化性能试验  第9部分：抗冲击测定法

GB/T 5296.6  消费品使用说明  第6部分：家具

GB/T 6343-2009  泡沫塑料及橡胶  表观密度的测定

GB/T 6669-2008  软质泡沫聚合材料  压缩永久变形的测定

GB/T 6670-2008  软质泡沫聚合材料  落球法回弹性能的测定

GB/T 6739-2006  色漆和清漆  铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 7573  纺织品  水萃取液pH值的测定

GB/T 9286  色漆和清漆  漆膜的划格试验

GB/T 17592  纺织品  禁用偶氮染料的测定

GB 17927.1-2011软体家具  床垫和沙发  抗引燃特性的评定  第1部分：阴燃的香烟

GB 17927.2-2011软体家具  床垫和沙发  抗引燃特性的评定  第2部分：模拟火柴火焰

GB 18584  家具中有害物质限量

GB/T 19089-2003  橡胶或塑料涂覆织物  耐磨性的测定  马丁代尔法

GB/T 19942  皮革和毛皮  化学试验  禁用偶氮染料的测定

GB/T 21196.2-2007  纺织品  马丁代尔法织物耐磨性的测定  第2部分：试样破损的测定

GB/T 28202-2020  家具工业术语

GB/T 29894  木材鉴别方法通则

GB/T 30695-2014  聚氯乙烯、聚氨酯人造革（合成革）材质鉴别方法

GB/T 35607-2017  绿色产品评价  家具

GB/T 38408  皮革  材质鉴别 显微镜法

GB/T 38733-2020  办公家具  办公椅  尺寸测量方法

GB/T 39223.6-2020  健康家居的人类工效学要求  第6部分：沙发

QB/T 1646-2007  聚氨酯合成革

QB/T 1952.1-2012  软体家具  沙发

QB/T 2537-2001  皮革  色牢度试验  往复式磨擦色牢度

QB/T 2724  皮革  化学试验  pH的测定

QB/T 2726-2005  皮革  物理和机械试验耐磨性能的测定

QB/T 3826  轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法

QB/T 4462-2013  软体家具  手动折叠沙发

QB/T 4768-2014  沙发床

- 术语与定义

GB/T 28202-2020、GB/T 39223.6-2020、QB/T 1952.1-2012、QB/T 4462-2013和QB/T 4768-2014 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

沙发 sofa

以木质、金属或其它刚性材料为主体框架，表面覆以包覆弹性材料或其它软质材料构成的座具。

3.2

手动折叠沙发 multi-functional sofa

通过非电动方式使折叠机构运动，从而改变使用者坐姿状态的沙发。

3.3

沙发床 sofa bed

通过调节机构能将沙发功能与床的功能相互转换使用的家具。

3.4

人工革 imitation leather

人工合成的动物皮革代用品的统称，由涂层和织物基材组成，包括人造革、合成革，不包括以动物皮革为基材的覆膜皮革。

[GB/T 30695-2014，定义3.1]

3.5

再生皮（革） reclaimed leather

将皮革的边角碎料撕磨成纤维，再由粘合剂以机械物理状态粘结，经挤压呈片状，再经剖层、磨面、表面涂饰等加工而成的皮革代用品。

[GB/T 30695-2014，定义3.6]

3.6

座前宽 the front width of seat

B

沙发的扶手前沿内侧座面的最宽处，若无扶手则为座面前沿的最宽处。

3.7

座深 depth of seat

T

沙发的座面前沿中心点至座面与背面前交接处中心点的距离。

4   产品分类和分级

4.1  产品分类

QB/T 1952.1-2012、QB/T 4462-2013和QB/T 4768-2014 界定的产品分类适用于本文件。

4.2  产品分级

产品根据检验项目的符合情况分为：☆☆☆☆☆（五星）、☆☆☆☆（四星）、☆☆☆（三星）、☆☆（二星）以及☆（一星）等级。

4.2.1  单件产品的分级

单件产品的分级评定应符合表1的规定。

表1 单件产品的质量分级评定

| 产品等级 | 检验项目类别要求 |
| --- | --- |
|  | 基本项目 | 体验评价 | 分级项目 | 一般项目 |
| ☆☆☆☆☆（五星） | 全部符合 | 不允许有一般、较差和差；允许良≤1个 | 所有项目应达到A级 | 无不符合项目 |
| ☆☆☆☆ （四星） | 全部符合 | 不允许有较差和差；允许良≤2个；允许一般≤1个 | 力学性能应达到A级；B级项目≤1项；不允许有C级 | 不符合项目≤1项 |
| ☆☆☆ （三星） | 全部符合 | 不允许有较差和差；允许良≤3个；允许一般≤2个 | 力学性能应≥B级；C级项目≤2项 | 不符合项目≤2项 |
| ☆☆ （二星） | 全部符合 | 不做要求 | 所有项目≥C级 | 不符合项目≤3项 |
| ☆ （一星） | 低于以上等级要求 |

4.2.2 成套产品的分级

成套产品中的单件产品按4.2.1分别进行等级评定，以其中最低产品等级作为该套产品的质量等级。

5  要求

5.1  主要尺寸、偏差、外形对称度及人类工效学要求

5.1.1  产品主要尺寸及偏差应符合表2的规定。

表2  主要尺寸及偏差

| 序号 | 检验项目 | 要 求 | 项目分类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 |  |
| 1 | 主要尺寸a （功能尺寸） | 座前宽B(mm) | 单人沙发≥480； 双人沙发≥960； 双人以上沙发≥1440 | 单人沙发≥460； 双人沙发≥920； 双人以上沙发≥1380 | 分级 |
|  |  | 座 深T(mm) | 480≤T≤600 | 440≤T＜600或600＜T≤640 | 分级 |
|  |  | 座 高H1(mm) | 沙发、沙发床坐姿370～440；折叠沙发400～500 | 一般 |
|  |  | 座面倾角α(°) | 2°≤α≤15°（具有可调节功能的产品除外） | 基本 |
|  |  | 靠背倾角β(°) | 100°≤β≤120°（具有可调节功能的产品除外） | 基本 |
|  |  | 沙发床卧姿主要尺寸（mm） | 长度≥1900 | 一般 |
|  |  |  | 宽度≥600 | 一般 |
|  |  |  | 高度≤440 | 一般 |
| 2 | 偏差Δ | 尺寸偏差为±5mm，角度偏差为±1° | — |
| a当有特殊设计要求或合同要求时，产品的主要尺寸由供需双方商定，并在合同或产品使用说明中明示。 |

5.1.2  产品外形对称度应符合表3的规定

表3  外形对称度

单位为毫米

| 序号 | 检验项目 | 要 求 | 项目分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 座面对称度 | 对角线长度≤1000时，允许差值≤8 | 一般 |
|  |  | 对角线长度>1000时，允许差值≤10 | 一般 |
| 2 | 背面对称度 | 对角线长度≤1000时，允许差值≤8 | 一般 |
|  |  | 对角线长度>1000时，允许差值≤10 | 一般 |
| 3 | 相同扶手对称度 | 对角线长度≤1000时，允许差值≤8 | 一般 |
|  |  | 对角线长度>1000时，允许差值≤10 | 一般 |
| 4 | 围边对称度 | 厚度差≤5 | 一般 |
| 5 | 沙发床卧姿金属铺面内框、床垫 | 宽度≤1200时，对角线长度差≤20 | 一般 |
|  |  | 宽度＞1200时，对角线长度差≤25 | 一般 |

5.1.3  人类工效学要求应符合表4的规定

表4  人类工效学

| 序号 | 检验项目 | 要 求 | 项目分类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 |  |
| 1 | 尺寸要求 | 沙发靠背(mm) | 应符合GB/T 39223.6-2020中4.1.4的要求 | / | 分级 |
|  |  | 扶 手(mm) | 150～300 | 基本 |
| 2 | 体压分布要求 | 沙发座面对应人体坐骨结节区域内的最大压强不宜大于20kPa。 | 一般 |
| 3 | 其他工效学要求 | 接触面软硬度 | 沙发接触面a应具有适宜的软硬度，以使用户有良好的接触压力舒适性和支撑性。 | 体验评价 |
|  |  | 接触面触感 | 沙发的材质、材料温觉、接触面纹理、造型设计等宜使用户具有良好的触感，不宜有令用户感觉不适的粗糙感，也不宜有明显的冷热刺激感。 | 体验评价 |
|  |  | 结构形状 | 沙发用于支撑人体特定部位的功能结构b应舒适有效，使用户具有良好的舒适体验。 | 体验评价 |
|  |  | 外观安全 | 沙发内外表面不宜有锋利的棱角、坚硬的毛刺以及锐利的尖端等易造成意外伤害的外观结构造型。 | 体验评价 |
|  |  | 声响 | 沙发在使用过程中不宜产生使用户反感的噪音。 | 体验评价 |
|  |  | 气味 | 不应有令用户闻起来有明显不适感的异味。 | 体验评价 |
| 沙发接触面包括沙发座面、靠背、扶手等与人直接接触的表面。 特定部位的功能结构如扶手的形状和倾角等。 “/”表示本级别不做要求。 |

5.2  产品用料、加工要求

产品用料、加工要求应符合表5的规定。

表5  产品用料、加工要求

| 序号 | 检验项目 | 要 求 | 项目分类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 |  |
| 1 | 用料一致性 | 产品中主要使用的包覆材料（包括软质包覆材料、硬质包覆材料）、框架材料、弹性材料、其他材料及其使用部位，应与产品标识、质量明示卡、使用说明以及销售合同中的明示保持一致。 | 基本 |
| 2 | 木制件 | 内部用料不应使用：（1）贯通裂缝材；（2）昆虫尚在侵蚀的木材；（3）轻微腐朽材；（4）有轻微裂缝或死节，影响结构强度的木材；（5）带有树皮的木材 | 基本 |
| 3 |  | 内部木制件应经刨削处理，粗光 | 一般 |
| 4 |  | 外表用料：（1）针阔叶树种在同一胶拼件中不应混用；（2）材色和纹理应相似 | *一般 |
| 5 |  | 外表用料不应使用：（1）贯通裂缝材；（2）昆虫尚在侵蚀的木材；（3）腐朽材；（4）死节材；（5）未经处理带有树脂囊的木材；（6）脱胶的人造板材；（7）带有树皮的木材 | 基本 |
| 6 |  | 外表用料不应使用：（1）节子宽度超过材宽1/3的木材；（2）节子直径超过12mm的木材 | 基本 |
| 7 |  | 外表用料正视面不应：（1）有裂纹；（2）有缺棱 | 基本 |
| 8 |  | 外表用料侧视面裂纹、缺棱应进行修补加工 | 一般 |
| 9 | 木材含水率a W | 8%≤W≤产品所在生产地区年平均木材平衡含水率b+1% | 一般 |
| 10 | 金 属 件/mm | 各种管材或异形管材，其受力部件的管壁厚度不应小于1.5 | 各种管材或异形管材，其受力部件的管壁厚度不应小于1.2 | 各种管材或异形管材，其受力部件的管壁厚度不应小于1.0（沙发床卧姿使用时结构除外） | 分级 |
| 11 |  | 金属管弯曲处直径≤25 mm时，圆度≤2.0 | 一般 |
|  |  | 金属管弯曲处直径＞25 mm时，圆度≤2.5 | 一般 |
| 12 | 铺 垫 料 | 麻毡（布）、棕毡、棉毡、棉（或化学）絮用纤维等铺垫材料应：（1）干燥；（2）无霉烂变质及刺鼻异常气味；（3）无夹含泥砂及金属物等杂质；（4）目视无检出危害健康的节足动物或蟑螂卵夹等 | 基本 |
| 13 | 泡沫塑料 | 座面密度/（kg/m3） | ≥40 | ≥30 | ≥25 | 分级 |
| 14 |  | 其他部位密度（kg/m3） | ≥30 | ≥25 | ≥20 | 分级 |
| 15 |  | 回弹性能 | 慢回弹 | ≤12% | / | 分级 |
|  |  |  | 其他 | ≥55% | ≥45% | ≥35% | 分级 |
| 16 |  | 压缩永久变形 | ≤5.0% | ≤7.0% | ≤10.0% | 分级 |
| 17 | 防锈处理 | 内部的金属件和各类型弹簧等配件均应经防锈处理，不应有锈蚀 | 基本 |
| 18 | 摩 擦 声 | 徒手揿压座面和背面，应无异常的金属件摩擦或撞击等响声 | 基本 |
| 注：凡有“*”记号表示该单项中有2个以上（含2个）检验项目，若有1个检验内容不符合要求时，应按1个不合格计数。 |
| 合同另有要求时，应在合同中明示。 产品所在生产地区年平均木材平衡含水率见附录A。 “/”表示本级别不做要求。 |

5.3  外观性能

产品的外观性能应符合表6的规定。

表6  产品外观性能

| 序号 | 检验项目 | 要 求 | 项目分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料 | 面料应保持清洁，无破损 | 基本 |
| 2 |  | 纺织面料应：（1） 同一部位绒面的绒毛方向应一致；（2）无明显色差；（3）无残疵点 | *一般 |
| 3 |  | 皮革面料应：（1） 无明显色差；（2） 无表面龟裂 | 基本 |
| 4 | 缝纫和包覆 | 面料缝线应：（1） 无跳针或明显浮线；（2） 无断线或脱线现象或外露线头 | *一般 |
| 5 |  | 嵌线应圆滑顺直及圆弧处均匀对称 | 一般 |
| 6 |  | 外露泡钉应：（1）排列整齐、间距基本相等；（2）无松动脱落；（3）无明显敲扁或脱漆 | *一般 |
| 7 |  | 面料的包覆应：（1）平服饱满无明显皱折；（2）松紧均匀无明显松弛现象；（3）对称工艺皱折线条应对称均匀 | *一般 |
| 8 | 金属件 | 弯曲处圆弧应圆滑一致 | 一般 |
| 9 |  | 金属件铆接处应端正圆滑，无明显锤印 | 一般 |
| 10 |  | 金属件铆接处不应有漏铆或脱铆 | 基本 |
| 11 |  | 金属件焊接处应牢固 | 基本 |
| 12 |  | 管材表面接缝处应：（1）焊缝均匀；（2）无毛刺；（3）无锐棱；（4）无飞溅；（5）无裂纹；（6）无明显叠缝 | *一般 |
| 13 |  | 金属件焊接处不应有：（1）脱焊；（2）虚焊；（3）毛刺；（4）焊穿；（5）锐棱；（6）咬边或飞溅；（7）裂纹 | 基本 |
| 14 | 木制件 | 人造板制成的零部件外露部位应封边处理，封边应平整无脱胶、无漏胶 | 基本 |
| 15 |  | 外表木制件应平整精光：（1）无啃头；（2）无刨痕；（3）无崩茬；（4）无逆纹；（5）无沟纹 | *一般 |
| 16 |  | 外表木制件应：（1）倒楞均匀；（2）圆角和弧度及线条对称均匀；（3）顺直光滑 | *一般 |
| 17 |  | 外表木制件车木线型应：（1）对称部件对称一致；（2）无刀痕、砂痕等缺陷 | *一般 |
| 18 | 饰面 | 金属件 | 烘漆或喷塑涂层应：（1）无明显流挂；（2）无凹凸疙瘩；（3）无皱皮；（4）无飞漆；（5）无漏喷；（6）无锈蚀 | *一般 |
| 19 |  |  | 电镀层应：（1）表面无烧焦；（2）无明显针孔；（3）无划痕；（4）无毛刺；（5）无露底；（6）无起泡；（7）无泛黄；（8）无花斑；（9）无磕碰伤 | *一般 |
| 20 |  |  | 金属五金件及其配件应：（1）表面细密；（2）无锈蚀；（3）无氧化膜脱落；（4）无刃口；（5）无锐棱；（6）无毛刺；（7）无黑斑 | *一般 |
| 21 |  |  | 涂层饰面应无明显色差及裂纹或脱落 | 基本 |
| 22 |  | 木制件 | 漆膜涂层应：（1）无明显流挂；（2）无针孔；（3）无皱皮或无涨边；（4）无明显积粉或杂渣；（5）无明显刷毛；（6）无明显色差 | *一般 |
| 23 |  |  | 漆膜涂层应：（1）无漏漆；（2）无明显鼓泡；（3）无涂层脱落或裂纹 | 基本 |
| 24 | 五金件及其配件安装 | 安装应配合严密牢固 | 一般 |
| 25 |  | 安装固定孔（选择孔除外）不应漏拧连接螺丝或少件 | 一般 |
| 26 |  | 五金件及其配件使用应灵活 | 基本 |
| 注：凡有“*”记号表示该单项中有2个以上（含2个）检验项目，若有1个检验内容不符合要求时，应按1个不合格计数。 |

5.4  理化性能

5.4.1  表面涂层理化性能

产品表面涂层理化性能应符合表7的规定。

表7  表面涂层理化性能要求

| 序号 | 检验项目 | 要求 | 试验方法 | 项目分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 |  |  |
| 1 | 木 制 件 漆膜涂层 | 附着力（交 叉切割法）a | ≥1级 | ≥2级 | ≥3级 | GB/T 4893.4-2013 | 分级 |
| 2 |  | 耐磨性 1000次磨转 | 1级 | ≥2级 | ≥3级 | GB/T 4893.8-2013 | 分级 |
| 3 |  | 耐冷热温差 | 3周期内应无鼓泡、裂纹和明显失光 | GB/T 4893.7-2013 | 基本 |
| 4 |  | 抗冲击（冲击高度50mm） | ≥2级 | ≥3级 | GB/T 4893.9-2013 | 分级 |
| 5 | 金属件表面涂层 | 硬度 | ≥H | GB/T 6739-2006 涂膜硬度铅笔测量法 | 基本 |
| 6 |  | 冲击强度 | ≥3.92J，无剥落、裂纹等 | GB/T 1732 | 基本 |
| 7 |  | 附着力 | ≥1级 | GB/T 9286以多数相同值作为评定结果 | 基本 |
| 8 |  | 耐腐蚀 | 盐雾试验18h，锈点应≤20点/dm2，其中直径≥1.5mm，锈点不超过5点 | QB/T 3826 | 基本 |
| 9 | 金属件电镀层 | 耐腐蚀 | 盐雾试验18h，锈点应≤20点/dm2，其中直径≥1.5mm，锈点不超过5点 | QB/T 3826 | 基本 |
| a：附着力仅适用于漆膜涂层 |

5.4.2  覆面材料理化性能

产品覆面材料理化性能应符合表8的规定。

表8  覆面材料理化性能要求

| 序号 | 检验项目 | 要 求 | 试验方法 | 项目分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 |  |  |
| 1 | 纺织 面料 | 干摩擦色牢度 | ≥4-5级 | ≥4级 | GB/T 3920 | 分级 |
| 2 |  | 耐酸汗渍色牢度 | ≥4-5级 | ≥4级 | ≥3级 | GB/T 3922 | 分级 |
| 3 |  | 耐碱汗渍色牢度 | ≥4-5级 | ≥4级 | ≥3级 |  |  |
| 4 |  | 起毛起球 | 5级 | ≥4级 | GB/T 4802.2 | 分级 |
| 5 |  | pH值 | 4.0-7.5 | GB/T7573 | 基本 |
| 6 | 皮革 | 摩擦色牢度 | 干擦（500次） | ≥4-5级 | ≥4级 | QB/T2537 | 分级 |
| 7 |  |  | 湿擦（250次） | ≥4-5级 | ≥4级 | ≥3-4级 |  |  |
| 8 |  |  | 碱性汗液（80次） | ≥4-5级 | ≥4级 | ≥3-4级 |  |  |
| 9 |  | 耐磨性（CS-10,500g） | 无明显损伤、剥落（1000r） | 无明显损伤、剥落（800r） | 无明显损伤、剥落（500r） | QB/T 2726 | 分级 |
| 10 |  | 涂层粘着牢度 | 2.5N/10mm | GB/T4689.20 | 基本 |
| 11 |  | pH值 | 3.5-6.0 | QB/T 2724 | 基本 |
| 12 | 人造革 | 摩擦色牢度 | 干擦 | ≥4-5级 | ≥4级 | GB/T 3920 | 分级 |
| 13 |  |  | 湿擦 | ≥4-5级 | ≥4级 | ≥3-4级 |  |  |
| 14 |  |  | 碱性汗液 | ≥4-5级 | ≥4级 | ≥3-4级 |  |  |

5.5  力学性能

5.5.1  沙发力学性能要求和试验方法参照QB/T 1952.1-2012。

5.5.2  手动折叠沙发折叠性能、力学性能要求和试验方法参照QB/T 4462-2013。

5.5.3  沙发床操作装置性能、力学性能要求和试验方法参照QB/T 4768-2014。

5.6  安全性能

产品安全性能应符合表9的规定。

表9  产品安全性能要求

| 序号 | 检验项目 | 要 求 | 试验方法 | 项目分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 |  |  |
| 1 | 结构安全性 | 沙发应符合QB/T 1952.1-2012中5.6.1～5.6.3的要求。 | 按QB/T 1952.1-2012中6.6.2 | 基本 |
| 2 |  | 手动折叠沙发应符合QB/T 4462-2013中5.5的要求。 | 按QB/T 4462-2013中6.9 | 基本 |
| 3 |  | 沙发床应符合QB/T 4768-2014中5.5的要求。 | 按QB/T 4768-2014中6.5 | 基本 |
| 4 | 有害物质限量 | 产品中有害物质限量 | 应符合GB 18584的要求。 | / | GB 18584 | 分级 |
|  |  | 甲醛释放量 | ≤0.05 mg/m3 | / | GB/T 35607-2017 | 分级 |
|  |  | 总挥发性有机化合物（TVOC） | ≤0.3 mg/m3 | / |  |  |
| 5 |  | 纺织品 | 可分解芳香胺染料 | 禁用 | / | GB/T 17592 | 基本 |
| 6 |  | 皮革 |  | 禁用 | / | GB/T 19942 | 基本 |
| 7 | 阻燃性 | 家用产品 | 应符合GB 17927.1-2011的要求 | GB 17927.1-2011 | 基本 |
|  |  | 公共场所用产品 | 应符合GB17927.2-2011的要求 | GB17927.2-2011 | 基本 |
| 8 | 电器元器件安全性能 | 应符合GB 4706.1-2005的规定。具有按摩功能的产品应符合GB 4706.10的规定。 | GB 4706.1-2005 GB 4706.10 | 基本 |
| 9 | 电磁兼容性 | 应符合GB 4343.1/CISPR 14-1和GB 4343.2-2016/ CISPR 14-2:2008的规定。 | GB 4343.1/CISPR 14-1 GB 4343.2-2016/ CISPR 14-2:2008 | 基本 |
| “/”表示本级别不做要求。 |

6  试验方法

6.1  主要尺寸、偏差、外形对称度及人类工效学

6.1.1  检查样品是否完整。检验样品坐姿使用时，如果产品有可移动的靠垫或靠背时，应将其置于正常使用状态。

6.1.2  坐姿功能尺寸采用CMD测量装置进行测量，CMD测量装置应符合GB/T 38733-2020的规定。

6.1.3  座前宽、座深、座高、背高、座面倾角、靠背倾角的测量方法应符合GB/T 38733-2020的规定。

6.1.4  其他主要尺寸和外形对称度采用精确度不低于1mm的钢直尺或卷尺测定。

6.1.5  人体工效学尺寸要求中的沙发靠背和扶手的测量方法参照GB/T 38733-2020的规定。

6.1.6  体压分布要求按GB/T 39223.6-2020中的5.2规定进行。

6.1.7  其他工效学要求按GB/T 39223.6-2020中的5.3规定进行。

6.2  产品用料、加工

6.2.1  用料一致性

对产品使用的包覆材料（包括软质包覆材料、硬质包覆材料）、框架材料、弹性材料、其他材料及其使用部位，同产品标识、质量明示卡、使用说明、以及销售合同中的明示信息进行核对，记录检查结果。

皮革与再生皮革识别方法按 GB/T 38408 的规定。实木木材鉴别方法按 GB/T 29894 的规定。其他材料鉴别方法应符合相关标准的规定。

6.2.2  木材含水率

按GB/T 3324-2017 中 6.3.3的规定进行。

6.2.3  金属件厚度

用精度不低于0.01mm超声波测厚仪在产品的主要部件上测量3个部位，取平均值，表示管壁实际厚度。

6.2.4  泡沫塑料

6.2.4.1  表观密度的测定按GB/T 6343-2009的规定进行。

6.2.4.2  回弹性能的测定按GB/T 6670-2008的规定进行，试验采用方法A。取样部位为试件的座面，也可以在与检验样品相同的材料上取样。

6.2.4.3  压缩永久变形的测定按GB/T 6669-2008的规定进行，试验采用方法A。取样部位为试件的座面，也可以在与检验样品相同的材料上取样。

6.2.4.4  其他

按6.3的规定进行，必要时，使用直尺或游标卡尺。

6.3  外观性能

在自然光下或光照度为300lx～600lx的近似自然光（例如40W日光灯）下，视距为700mm～1000mm。存在争议时，由3人共同检验，以多数相同结论为检验结果。

6.4  理化性能

6.4.1  表面涂层理化性能按表7的规定。

6.4.2  覆面材料理化性能按表8的规定。取样部位为试样的座面、扶手或靠背。如果这些部位的材料不同，则分开取样，取最差检验结构为评定值。也可以在与检验样品相同的材料上取样。

6.4.2.1  人造革摩擦色牢度干擦按GB/T 3920的规定进行：湿擦，将白棉布浸入蒸馏水中10min后GB/T 3920的规定进行；碱性汗液按QB/T1646-2007汗液配制方法，将白棉布浸入人造汗液中10min后，按GB/T 3920的规定进行。

6.4.2.2  纺织面的起毛起球按照GB/T 4802.2-2008中的附录A，类别2规定进行，负荷质量为415±2g。试验评定6个阶段，6个阶段均符合，即为合格。

6.4.2.3  皮革耐磨性试验按QB/T 2726进行检验，取样3个，磨轮：CS-10,500g，500r。3个试样全部符合要求，即为合格。

6.5  力学性能

力学性能按5.5的规定，其中背松动量、背剩余松动量可采用CMD测量装置进行测量，CMD测量装置应符合GB/T 38733-2020的规定。

6.6  安全性能

安全性能按表9的规定。

7  检验规则

7.1  检验分类

产品检验分型式检验和出厂检验。

7.1.1  型式检验

7.1.1.1  型式检验项目

第5章规定的所有项目。

7.1.1.2  型式检验时机

在正常生产情况下，每年至少进行一次型式检验。有下列情况之一时应随时进行型式检验：

- 新产品最初定型时；

- 生产工艺及原材料有较大改变时；

c）  停产三个月及以上后又恢复生产时；

d）  客户提出要求时；

e）  国家质量技术监督机构提出要求时。

7.1.1.3  型式检验抽样

应在一个检验周期内的产品中随机抽取样品。以件为单位的产品抽样数为2件，1件封存，1件送检。以套为单位的产品抽样数为2套，1套封存，1套送检（若成套产品中有多件相同的单件，则相同单位送1件，其余的也封存）。

7.1.1.4  复验规则

产品经型式检验不合格，可以进行一次复验。复验样品应从封存样品中进行，复验项目应对型式检验不合格的项目或因试件损坏而未能检验的项目进行。复验产品则判定合格与否，检验结果评定应为“复验合格或不合格”，不应评定质量等级。

7.1.2  出厂检验

出厂检验是产品出厂时应进行的检验。

7.1.2.1  出厂检验项目

5.1.1，5.1.2，5.2表5中序号4～11、18，5.3，5.6表9中序号1～3所列检验项目。

7.1.2.2  出厂检验规则

出厂检验应在本产品型式检验等级合格的有效期内。

7.1.2.3  出厂检验抽样

出厂检验一般应进行全数检验。当批量大，全数检验有困难时，可实行抽样检验，企业应规定抽样检验方法和合格批判定方法。

7.2  检验结果评定

7.2.1  单件产品的判定

符合本标准☆☆☆☆☆（五星）要求的，判定为☆☆☆☆☆（五星）产品；符合本标准☆☆☆☆（四星）要求的，判定为☆☆☆☆（四星）产品；符合本标准☆☆☆（三星）要求的，判定为☆☆☆（三星）产品，符合本标准☆☆（二星）要求的，判定为☆☆（二星）产品，低于本标准☆☆（二星）要求的，判定为☆（一星）产品或不合格品。

单件产品的评定应符合表1的规定。

7.2.2  成套产品的判定

成套产品中的单件产品按7.2.1分别进行等级评定，以其中最低产品等级作为该套产品的质量等级。

7.3  检验程序

检验程序应符合不影响余下检验项目正确性的原则。

8  标志、使用说明、包装、运输、贮存

8.1  标志

产品应有标志。标志可在标签或包装中提供。标志的内容至少包括以下内容：

a)  产品名称、商标、规格型号；

b)  执行标准编号；

c)  检验合格证明、出厂日期；

d)  制造商中文名称、地址和通讯信息。

8.2  使用说明

产品使用说明的编写应符合GB 5296.6的规定，内容至少应包括：

- 产品名称、型号规格、执行标准编号、生成日期；

- 产品主要原、辅材料名称、使用部位；

- 有害物质限量的控制指标（当相关国家标准实施后）；

- 产品使用场所；

- 产品安装和调整技术要求、注意事项。

- 产品使用方法、注意事项；

- 产品故障分析、排除和保养方法。

8.3  包装

需要时产品应有适宜的包装，防止产品损坏或污染。

8.4  运输

产品在运输过程中应加衬垫物或包装的保护，防止产品损伤或日晒雨淋。

8.5  贮存

产品在贮存期间应保持干燥通风，防止污染、日晒或受潮，堆放时应加衬垫物，以防挤压损坏变形。

附录A

（规范性附录）
   我国各地区木材平衡含水率

产品所在生产地区年平均木材平衡含水率。以表A.1中的各地区年平均木材平衡含水率值为评定依据，表A.1中未列的城市应按所属各省（区）值为依据。

表A.1  我国各省（区）、直辖市及主要城市年平均木材平衡含水率值

| 各省市及城市名称 | 年平均平衡含水率 % | 各省市及城市名称 | 年平均平衡含水率 % |
| --- | --- | --- | --- |
| *北京 | 11.4 | *新疆 | 10.0 |
| *黑龙江 | 13.6 | 乌鲁木齐 | 12.7 |
| 哈尔滨 | 13.6 | *宁夏 | 10.6 |
| 齐齐哈尔 | 12.9 | 银川 | 11.8 |
| 佳木斯 | 13.7 | *陕西 | 12.8 |
| 牡丹江 | 13.9 | 西安 | 14.3 |
| 克山 | 14.3 | *青海 | 10.2 |
| *吉林 | 13.1 | 西宁 | 11.5 |
| 长春 | 13.3 | *重庆 | 15.9 |
| 四平 | 13.2 | *四川 | 14.3 |
| *辽宁 | 12.2 | 成都 | 16.0 |
| 沈阳 | 13.4 | 雅安 | 15.3 |
| 大连 | 13.0 | 康定 | 13.9 |
| *内蒙古 | 11.1 | 宜宾 | 16.3 |
| 呼和浩特 | 11.2 | *甘肃 | 11.1 |
| *天津 | 12.6 | 兰州 | 11.3 |
| *山西 | 11.4 | *西藏 | 10.6 |
| 太原 | 11.7 | 拉萨 | 8.6 |
| *河北 | 11.5 | 昌都 | 10.3 |
| 石家庄 | 11.8 | *贵州 | 16.3 |
| *山东 | 12.9 | 贵阳 | 15.4 |
| 济南 | 11.7 | *云南 | 14.3 |
| 青岛 | 14.1 | 昆明 | 13.5 |
| *河南 | 13.2 | *上海 | 16.0 |
| 郑州 | 12.4 | *江苏 | 15.3 |
| 洛阳 | 12.7 | 南京 | 14.9 |

表A.1  （续）

| 各省市及城市名称 | 年平均平衡含水率 % | 各省市及城市名称 | 年平均平衡含水率 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐州 | 13.9 | *福建 | 15.7 |
| *安徽 | 14.9 | 福州 | 15.6 |
| 合肥 | 14.8 | 永安 | 16.3 |
| 芜湖 | 15.8 | 厦门 | 15.2 |
| *湖北 | 15.0 | 崇安 | 15.0 |
| 武汉 | 15.4 | 南平 | 16.1 |
| 宜昌 | 15.4 | *广西 | 15.5 |
| *浙江 | 16.0 | 南宁 | 15.4 |
| 杭州 | 16.5 | 桂林 | 14.4 |
| 温州 | 17.3 | *广东 | 15.9 |
| *江西 | 15.6 | 广州 | 15.1 |
| 南昌 | 16.0 | *海南（海口） | 17.3 |
| 九江 | 15.8 | *台湾（台北） | 16.4 |
| *湖南 | 16.0 | *香港 | 暂缺 |
| 长沙 | 16.5 | *澳门 | 暂缺 |
| 衡阳 | 16.8 |  |  |
| 我国各省（区）、直辖市及主要城市年平均木材平衡含水率值主要参照了GB/T 6491-1999《锯材干燥质量》中附录A表A1和中国林业出版社1998年出版的《木材工业实用大全》之一的木材干燥卷中的1.3.3我国各地木材平衡含水率的年估计值。 凡有“*”记号表示我国各省（区）、直辖市。 |

参 考 文 献

[1]  QB/T 1952.1—2012  软体家具  沙发

[2]  GB/T 39223.6—20220  健康家居的人类工效学要求  第6部分：沙发

_________________________________